Leistungserklärung Ei CE

Gemäß Verordnung (EU) Nr.305 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9.3.2011

- Kenncode                  QX CE  LS 10  D 30

- Typen-, Los-, oder Seriennummer gemäß Artikel 11 Absatz 4 EU Nr. 305

Nach Festigkeit sortiertes Holz für tragende Zwecke, mit rechteckigem

Querschnitt (Eiche).

- Friedrich Schnatmeier GmbH

Leckermühle 3

49163 Bohmte

- kein Bevollmächtigter

- System  2 +

- Notifizierte Stelle:

0765

Fraunhofer-Institut für Holzforschung Wilhelm-Klauditz-Institut WKI

Bienroder Weg 54 E

D-38108 Braunschweig

Hat gemäß EN 14081-1:2005+A1:2011, System 2+ aufgrund einer Erstinspektion

Des Werks der werkseigenen Produktionskontrolle und der laufenden Überwachung

Des Werks, sowie der Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktions-

Kontrolle, das Zertifikat mit der Nummer     0765-CPR-741   ausgestellt

- Erklärte Leistung

Bauholz für tragende Zwecke

hergestellt im Werk

Friedrich Schnatmeier GmbH, Leckermühle 3, 49163 Bohmte,  Germany

Festigkeitsklasse: D30 nach EN 338

Holzart: QXCE

Sortiernorm: DIN 4074-5

Sortierklasse: LS10

Brandverhalten : – D-s2, d0

Dauerhaftigkeitsklasse: 2 nach EN 350

Wuchsgebiet: Deutschland

Harmonisierte technische Spezifiaktion EN 14081

| Festigkeitsklasse | D 30 |
| --- | --- |
| Festigkeitsklasse in N/mm² |  |
| Biegung m,k | 30 |
| Zug t, 0,k | 18 |
| Zug rechtwinklig t,90, k | 0,6 |
| Druck parallel c, 0, k | 23 |
| Druck rechtwinklig c, 90,k | 8,0 |
| Schub und Torsion v, k | 4,0 |
| Steifigkeitskennwert in N/mm² |  |
| Elastizitätsmodul parallel | 11 000 |
| Elastizitätsmodul rechtwinklig | 730 |
| Schubmodul | 690 |
| Rohdichtekennwerte in kg /m³ |  |
| Rohdichte k | 530 |

Die Leistung des Produkts gemäß Nr. 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nr. 9

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr.4

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:

Petra Schnatmeier, Geschäftsführerin